УДК 681.3.057

С.Н. Одокиенко, А.А. Дячук, С.Ю. Протасов

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ СТАРЕНИЯ БЕТОНА

В работе рассмотрены непараметрические динамические модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов строительных конструкций. Разработаны и реализованы квадратурные алгоритмы моделей. Приведены примеры расчетов.

In work nonparametric dynamic models describing the tense-deformed state of elements of build constructions are considered. The squaring algorithms of models are developed and realized. The examples of calculations are resulted.

Введение. Широкое применение математических и машинных средств решения задач расчета элементов строительных сооружений ставит перед проектировщиками новые и все более сложные проблемы, качество решения которых зависит от умения с помощью ЭВМ моделировать с удовлетворительной адекватностью напряженно-деформированное состояние элементов новых строительных конструкций [1]. Основные исходные данные при решении указанного класса задач представляют собой непараметрические динамические зависимости, полученные экспериментально. Поэтому одним из наиболее эффективных методов математического моделирования напряженно-деформированного состояния элементов сооружений является метод интегральных уравнений.

Для реализации динамической модели далее приведены два алгоритма, основанные на методе квадратур и на методе квадратур с предварительной численной аппроксимацией экспериментальной зависимости при помощи полиномиальных операторов. При этом получены результаты компьютерного расчета напряжений в сечении стен домов серий Т-16 и Т-22.

Постановка задачи. Требуется найти функцию напряжения в сечениях стен жилых домов:

,				(1)

где  — модуль упругости бетона, вычисляемый по формуле:

(2)

, ,  — известные параметры.

Функция  является решением интегрального уравнения Вольтерра второго рода вида:

,		(3)

где

, 		(4)

где параметры ,  и  также являются известными постоянными величинами. Функция  — деформация бетона, измеряется экспериментально в дискретном наборе точек : .

Метод квадратур. На основе метода квадратур используется аппроксимация интеграла в уравнении (3) при помощи формулы вида:

(5)

где  — числовые параметры (веса),  — остаточный член;  — фиксированные абсциссы (узлы) из промежутка .

Вычислительная схема метода квадратур для нахождения  имеет вид:

(6)

или при

.			(7)

Одной из простейших при компьютерной реализации и наиболее употребительных на практике квадратурных формул является формула трапеций с неравномерной сеткой узлов вида:

(8)

где .

Согласно (8) соотношения (7) для квадратурной формулы трапеций примут следующий рекуррентный вид:

(9)

при условии, что .

При равномерной сетке узлов  соотношения (9) принимают более простой вид:

, , 			(10)

где  и

Формулы (9) положены в основу программы, предназначенной для решения уравнения (3) методом квадратур с неравномерной сеткой узлов. Формулы (9)-(10) положены в основу квадратурного алгоритма с аппроксимацией функции  при помощи полиномиальных операторов.

Квадратурный метод при аппроксимации правой части. В связи с тем, что число измерений экспериментально заданной функции  является достаточно малым, для получения приемлемой точности метода квадратур оказывается целесообразной предварительная аппроксимация функции , например, каким-нибудь полиномом, который можно представить в обобщенном виде:

(11)

где  — некоторые линейные или нелинейные дискретные функционалы, заданные на дискретном множестве ,  — система линейно-независимых функций из .

Методика получения выражений (11) хорошо известна как в теории приближенных функций, так и в регрессионном анализе. В частности, одним из достаточно простых и эффективных способов получения зависимостей (11) является аппарат линейных сумматорных полиномиальных операторов , которые для произвольной функции  заданной на дискретном множестве точек  ставят в соответствие обобщенный многочлен вида:

(12)

где  — известная матрица коэффициентов, определяющая оператор  [2, 3]. Примерами сумматорных операторов могут служить интерполяционные операторы Лагранжа, операторы Валле-Пуссена, Фейера, Рагозинского-Бернштейна, сплайн-операторы и др.

Аппроксимируя согласно (12) функцию :

(13)

и дискретизируя в произвольном числе  точек : , и учитывая достаточно медленный характер изменения функций, можно рассчитывать на повышение точности квадратурного метода при решении исходного уравнения.

В этом случае согласно (13) формула (9) примет вид:

(14)

Расчет напряжений в сечениях стен дома Т-16 (марка бетона М-350). Параметры модели (2)-(4) имеют вид: ,  кГс/см2, , , , .

В таблице 1 приводятся экспериментально заданные значения деформации  в различные моменты времени , а также рассчитанные величины напряжений , полученные на основе решения интегрального уравнения (3) по формулам (14), когда в качестве операторов  взяты линейные  или кубические сплайны  [4].

Таблица 1

Результаты расчета напряжений в сечениях стен дома Т-16
(марка бетона М-350)

| Возраст бетона (сут.), | Деформация бетона, | Напряжение в сечении стен (кГс/см2), | Напряжение в сечении стен (кГс/см2), |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5,6 . 10-5 | 0,49234 | 0,24171 |
| 45 | 5,45 . 10-5 | 0,14521 | 0,17954 |
| 60 | 6,45 . 10-5 | 0,21278 | 0,20694 |
| 102 | 8,25 . 10-5 | 0,27857 | 0,29702 |
| 132 | 11,0 . 10-5 | 0,41886 | 0,41794 |
| 190 | 11,1 . 10-5 | 0,37335 | 0,36297 |

Расчет напряжений в сечениях стен дома Т-22 (марки бетона М-86, М-23, М-24). Параметры модели имеют следующие значения: ,  кГс/см2, , , , .

В таблице 2 приводятся результаты расчетов, аналогично таблице 1.

Таблица 2

Результаты расчета напряжений в сечениях стен дома Т-22
(марки бетона М-86, М-23, М-24)

| Возраст бетона (сут.) | Вариант 1 (М-86) | Вариант 2 (М-23) | Вариант 3 (М-24) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ε(ti) | , (кГс/см2) | , (кГс/см2) | ε(ti) | , (кГс/см2) | , (кГс/см2) | ε(ti) | , (кГс/см2) | , (кГс/см2) |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 46 | 1,0732 | 0,9236 | 42 | 0,9799 | 0,7896 | 104 | 2,4264 | 2,0448 |
| 106 | 56 | 1,2500 | 1,3152 | 42 | 0,9449 | 1,2034 | 106 | 2,3829 | 2,5507 |
| 150 | 92 | 2,0290 | 2,1733 | 110 | 2,5358 | 2,3801 | 144 | 3,2518 | 3,3277 |
| 223 | 196 | 4,3991 | 3,8602 | 146 | 3,2232 | 3,3106 | 224 | 4,9054 | 4,8416 |
| 251 | 144 | 3,1773 | 3,6965 | 166 | 3,6643 | 3,6049 | 258 | 5,5382 | 5,1510 |
| 273 | 186 | 4,0661 | 3,6696 | 173 | 3,7822 | 3,7489 | 212 | 4,4854 | 5,3014 |
| 308 | 160 | 3,3902 | 3,7573 | 180 | 3,8968 | 3,9498 | 302 | 6,5795 | 6,2236 |
| 357 | 226 | 4,9180 | 4,688 | 204 | 4,4230 | 4,4338 | 336 | 7,2940 | 7,3717 |
| 425 | 232 | 4,9729 | 5,0358 | 246 | 5,3603 | 5,3430 | 386 | 8,3132 | 8,2829 |
| 519 | 248 | 5,2805 | 5,2761 | 284 | 6,1364 | 6,1435 | 358 | 7,5565 | 7,5834 |

Выводы. Таким образом, для моделирования напряженно-деформированного состояния элементов строительных конструкций применены непараметрические динамические модели в виде линейных интегральных уравнений Вольтерра второго рода, разработаны квадратурные алгоритмы и программы для их реализации, получены результаты численного расчета конкретных конструкций.

- Мастаченко В.Н. Надежность моделирования строительных конструкций. — М.: Стройиздат, 1974. — 84 с.

- Биленко В.И. Приближение полиномами решений одного класса интегральных уравнений Гаммерштейна. — К., 1980. — 23 с. (Препринт/ АН УССР, Ин-т математики; № 80-17).

- Васильев В.В., Бондаренко В.Н. Параметрическая идентификация элементов динамических систем на основе комбинированных полиномиальных базисов. // Электронное моделирование. К., 2005. — 27, № 1. — С. 3-12.

- Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. — М.: Наука, 1980. — 352 с.